| РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 3 Строительные конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений | Серия Б3.900.1-4.17 Выпуск 1 |
| --- | --- | --- |
| Государственное предприятие «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» | Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации |  |
| 2017 |  | На 5-ти страницах Страница 1 |
| НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ Начало таблицы |
| Эскиз | Марка изделия | Внутренний диаметр Dy, мм | Высота Н, мм | Толщина стенки, t, мм | Бетон |
| Кольца колодцев |
|  | КСф 7.9-А | 700 | 925 | 70 | С16/20 F50 W2 |
|  | КСф 7.6-А |  | 625 |  |  |
|  | КСф 7.3-А |  | 325 |  |  |
|  | КСф 10.9-А | 1000 | 925 | 80 | С16/20 F50 W2 |
|  | КСф 10.6-А |  | 625 |  |  |
|  | КСф 10.3-А |  | 325 |  |  |
|  | КСф 10.9-Б | 1000 | 925 | 100 | С20/25 F100 W4 |
|  | КСф 10.6-Б |  | 625 |  |  |
|  | КСф 10.3-Б |  | 325 |  |  |
|  | КСф 15.9-А | 1500 | 925 | 90 | С16/20 F50 W2 |
|  | КСф 15.6-А |  | 625 |  |  |
|  | КСф 15.3-А |  | 325 |  |  |
|  | КСф 15.9-Б | 1500 | 925 | 110 | С20/25 F100 W4 |
|  | КСф 15.6-Б |  | 625 |  |  |
|  | КСф 15.3-Б |  | 325 |  |  |
|  | КСф 20.9-А | 2000 | 925 | 100 | С16/20 F50 W2 |
|  | КСф 20.6-А |  | 625 |  |  |
|  | КСф 20.3-А |  | 325 |  |  |
|  | КСф 20.9-Б | 2000 | 925 | 130 | С20/25 F100 W4 |
|  | КСф 20.6-Б |  | 625 |  |  |
|  | КСф 20.3-Б |  | 325 |  |  |

| Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации | Серия Б3.900.1-4.17 Выпуск 1 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ Окончание таблицы |
| Эскиз | Марка изделия | Диаметр Dy, мм | Толщина плиты, t, мм | Бетон |
| Плиты перекрытия |
|  | 1ПП 10-1 | 1160 | 150 | С16/20 F50 W2 |
|  | 2ПП 10-1 | 1200 | 150 | С20/25 F100 W4 |
|  | 1ПП 15-1 | 1680 | 150 | С16/20 F50 W2 |
|  | 2ПП 15-1 | 1720 | 150 | С20/25 F100 W4 |
|  | 1ПП 20-1 | 2200 | 160 | С16/20 F50 W2 |
|  | 2ПП 20-1 | 2260 | 160 | С20/25 F100 W4 |
| Плиты днищ |
|  | 1ПДн 10 | 1480 | 100 | С16/20 F50 W2 |
|  | 2ПДн 10 | 1480 | 100 | С20/25 F100 W4 |
|  | 1ПДн 15 | 2000 | 120 | С16/20 F50 W2 |
|  | 2ПДн 15 | 2000 | 120 | С20/25 F100 W4 |
|  | 1ПДн 20 | 2480 | 125 | С16/20 F50 W2 |
|  | 2ПДн 20 | 2480 | 125 | С20/25 F100 W4 |
| Кольца опорные |
|  | КО-6.1 | 868 | 70 | С20/25 F100 W4 |

| Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации | Серия Б3.900.1-4.17 Выпуск 1 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Номинальные размеры колец канализационных: |
| Диаметр, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
| от 700 до 2000 | от 325 до 925 | от 70 до 130 |
| Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации изготавливают из тяжелого бетона класса по прочности при сжатии не ниже С16/20 – для колец класса А, и не ниже С20/25 для колец класса Б по СТБ 1544-2005. Марка бетона по морозостойкости должна быть не менее F50 для колец канализационных класса А и не менее F100 для класса Б, и не менее F50 – для плит перекрытий и днищ типа 1, и не менее F100 для типа 2, а марка по водонепроницаемости не ниже W2 для колец канализационных класса А и не менее W4 для колец класса Б, и не ниже W2 – для плит перекрытий и днищ типа 1, и не менее W4 для типа 2 Расчетные характеристики бетона приняты по СНБ 5.03.01-02 Изделия железобетонные армируются сетками из арматуры класса S500 по СТБ 1704-2012 Строповочные петли изготавливают из арматуры класса S240 В качестве вертикальных нагрузок приняты: – собственный вес изделий колодца при его максимальном заглублении 7 м; и максимальном заглублении плиты перекрытия 4 м; – временная вертикальная автомобильная нагрузка на поверхности земли при расчете стеновых колец и плит днищ принята по схеме Н-30, а при расчете плит перекрытий – 5 кПа (первый тип по несущей способности) Кольца рассчитаны на действие несимметричной горизонтальной нагрузки, вызванной действием временной нагрузки на поверхности земли (А11) при её одностороннем приложении (справа или слева от кольца) и его минимальном заглублении (0,5 м) ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящие рабочие чертежи распространяются на изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации эксплуатируются выше и ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных или слабоагрессивных средах со стороны окружающего грунта, а также внутри колодца Класс среды по условиям эксплуатации ХС2 по СНБ 5.03.01-02 Если среда является агрессивной к бетону, то в проекте сооружения должны быть предусмотрены защитные мероприятия в соответствии с ТКП 45-2.01-111 |

| Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации | Серия Б3.900.1-4.17 Выпуск 1 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Маркировка изделий: Для бетонных и железобетонных колец: КСф 10.9-А кольцо стеновое с соединением фальцевого типа внутренний диаметр в дм высота в дм (с округлением) класс кольца Для плит перекрытий: 1ПП 10-1 тип плиты (предназначенные для колец А – 1, для колец Б – 2) плита перекрытия внутренний диаметр перекрываемого кольца (с округлением) в дм группа по несущей способности Для плит днищ: 1ПДн 10 тип плиты (предназначенные для колец А – 1, для колец Б – 2) плита днища диаметр кольца предназначенного для опирания на плиту (с округлением) в дм |

| Изделия бетонные и железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации | Серия Б3.900.1-4.17 Выпуск 1 | Страница 5 |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Обозначение выпуска | Наименование выпуска |
| Выпуск 1 | Материалы для проектирования. Рабочие чертежи |
| Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 846 |
| АВТОР | ОКП «Стройтрест № 8», б. Шевченко, 4, 220013, г. Брест |
| УТВЕРЖДЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ | ОАО «Строительный трест», введен в действие с 24.05.2017 г., приказ от 05.04.2017 г. № 106а |
| СОГЛАСОВАНИЕ | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 31.08.2017 г. № 230 |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 2017 – 2022 гг. |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | Государственное предприятие «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ул. Некрасова Н.А., 114, 220068, г. Минск, тел/факс: 8 (017) 287-81-25 Регистрационный номер 780 |